实验三、苯乙烯－二乙烯苯交联珠体的悬浮聚合

- 实验原理

用苯乙烯、二乙烯苯单体采用悬浮聚合的方法进行自由基共聚反应，合成出具有体型分子网络结构的苯乙烯－二乙烯苯交联白珠体，其聚合反应原理反为：§

其中二乙烯苯单体是作为交联剂，调节二乙烯苯的用量便可得到所需要交联度 (以二乙烯苯在聚合物中的质量百分率来表示) 的交联聚苯乙烯白珠体。

二、实验目的

通过自由基悬浮共聚合的方法，合成出苯乙烯－二乙烯苯交联白珠体，作为制备磺酸树脂的原料。同时通过实验，认识自由基悬浮聚合的特点，单体相成球机理，成球尺寸的相关影响因素。掌握自由基悬浮聚合的条件控制及其作用。

三、主要药品和仪器

苯乙烯(St)                                   25mL

二乙烯苯（DVB）                             5 mL

过氧化二苯甲酰（BPO）                       0.20g

明胶                                         2.5g

四颈瓶（250 mL）                             1个

三角瓶 (100 mL)                               1个

冷凝管                                       1个

温度计                                       1支

恒温加热套                                   1套

搅拌装置                                     1套

四、实验步骤

在250mL的四颈烧瓶中加入130mL纯水，2.5g明胶，搅拌并加热至65℃，使PVA和明胶较快地溶解。取100mL的三角瓶，加入25mL苯乙烯、5 mL二乙烯苯、0.20g过氧化二苯甲酰，轻轻摇动锥瓶使其中的混合物溶解均匀。待四颈烧瓶中的PVA和明胶全部溶解后，倒入已准备好的苯乙烯、二乙烯苯、BPO混合物，装上搅拌器、温度计和回流冷凝管，调节好搅拌速度使反应物油珠的粒径约在0.2－0.4mm之间，升温至85℃恒温一小时，此间油珠渐渐硬化为珠状固体，升温至90℃恒温一小时，升温至95℃并恒温一小时，然后继续升温至98℃恒温半小时，之后停止加热，结束反应。把珠体倒在一个500ml烧杯中，用水洗涤至上层浊液至澄清，观察产物的成球情况。产物经洗涤干净后放入设定温度为80℃的烘箱内烘干，然后称重，并计算出产物产率。

将产物回收，留作制备磺酸树脂的实验使用。

五、思考

1. 随着反应时间的延长，苯乙烯和二乙烯苯共聚反应所生成的交联结构会有什么变化？

2. 苯乙烯-二乙烯苯交联珠体的粒径大小和哪些因素有关，实验中该如何控制？

3. 为什么聚合反应温度要实行分段升温和保温？

4. 在水相中加入聚乙烯醇的目的是什么，不加的话会有什么不好的结果？