## Slide 1
第三章
自由基聚合

## Slide 2
第三章 自由基聚合
3.1 加聚和连锁聚合概述
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
3.3 聚合热力学和聚合平衡
3.4 自由基聚合机理
3.5 引发剂
3.6 聚合动力学
3.7 聚合度
3.8 阻聚和缓聚
3.9 活性自由基聚合
本章内容

## Slide 3
逐步聚合反应是由单体及不同聚合度中间产物之间，通过功能基反应来进行的。
连锁聚合反应是通过单体和反应活性中心之间的反应来进行，这些活性中心通常并不能由单体直接产生，而需要在聚合体系中加入某种化合物，该化合物在一定条件下生成聚合反应活性中心，再通过反应活性中心与单体加成生成新的反应活性中心，如此反复生成聚合物链。
其中加入的能产生聚合反应活性中心的化合物常称为引发剂。引发剂（或其一部分）在反应后成为所得聚合物分子的组成部分。
3.1 加聚和连锁聚合概述

## Slide 4
连锁（链式）聚合反应一般由链引发、链增长、链终止等的基元反应组成。以烯类加聚反应为例：
链引发：
链增长：
链终止：
*
整个过程瞬间完成
初级活性种
单体活性种
活性种失活
*
3.1 加聚和连锁聚合概述

## Slide 5
引发剂分解成活性中心时，共价键有两种裂解形式：均裂和异裂。均裂的结果产生两个自由基；异裂的结果形成阴离子和阳离子。
自由基、阴离子和阳离子均有可能作为连锁聚合的活性中心，按照连锁聚合反应进行过程中“活性中心”的不同又可以分为自由基聚合和离子聚合;
3.1 加聚和连锁聚合概述

## Slide 6
离子聚合又包括阴离子聚合、阳离子聚合和配位聚合三大类。
离子聚合、配位聚合的基元反应与自由基聚合有所差别，但都属于连锁机理
3.1 加聚和连锁聚合概述

## Slide 7
聚合反应
连锁聚合
逐步聚合
自由基
聚合
阴离子
聚合
阳离子
聚合
配位
聚合
缩合
聚合
加成
聚合
开环
聚合
熔融
聚合
界面
聚合
溶液
聚合
固相
聚合
本体
聚合
溶液
聚合
悬浮
聚合
乳液
聚合
实施方法

## Slide 8
聚合过程一般由多个基元反应组成；
各基元反应机理不同，反应速率和活化能差别大；
单体只能与活性中心反应生成新的活性中心，单体之间不能反应；
反应体系始终是由单体、聚合产物和微量引发剂及含活性中心的增长链所组成；
聚合产物的分子量一般不随单体转化率而变。（活性聚合除外）。
连锁聚合反应的基本特征
3.1 加聚和连锁聚合概述

## Slide 9
反应时间
单体转化率
产物平均聚合度
反应时间
连锁聚合反应
逐步聚合反应
（ 活性连锁聚合反应）
3.1 加聚和连锁聚合概述

## Slide 10
自由基聚合反应是最重要的连锁聚合反应，也是至今为止聚合机理和动力学研究最为透彻的高分子合成反应。其聚合产物约占聚合物总产量的60%以上。
特点：单体来源广泛、生产工艺简单、制备方法多样。
3.1 加聚和连锁聚合概述
重要的自由基聚合产物：
高压聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚醋酸乙烯酯、聚（甲基）丙烯酸及其酯类、聚丙烯酰胺、ABS树脂等；聚丙烯腈、聚乙烯醇（缩甲醛）等；丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等。

## Slide 11
连锁聚合的单体包括单烯类、共轭二烯类、炔类、羰基和环状化合物。不同单体对聚合机理的选择性受共价键断裂后的电子结构控制。
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
连锁聚合单体
适于连锁聚合的单体有三类：
1. 含 －C＝C－ 的烯类单体
(讨论重点）

## Slide 12
2.羰基化合物
e.g:
3.含杂原子键的杂环化合物
开环聚合，离子聚合（机理）
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 13
影响因素：单体本身的化学结构
取代基的电子效应、空间效应
诱导效应
共轭效应
位阻效应
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
电子效应
醛、酮中羰基双键上C和O的电负性差别较大，断裂后具有离子的特性，因此只能由阴离子或阳离子引发聚合，不能进行自由基聚合。环状单体一般也按阴离子或阳离子机理进行聚合。

## Slide 14
对单取代不饱和烯烃：
（1）—X 是—H，即CH2=CH2。
烯类单体的碳—碳双键既可均裂，也可异裂，因此可进行自由基聚合或阴、阳离子聚合，取决于取代基的诱导效应和共轭效应。
乙烯分子中无取代基，结构对称，因此无诱导效应和共轭效应，不利于活性种 R· 的进攻，只能在高温高压下进行自由基聚合，得到低密度聚乙烯。在配位聚合引发体系引发下可进行常温低压配位聚合，得到高密度聚乙烯。
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 15
（2）—X 是供电基团 e.g: —R , —OR
δ-
A+
分子中含有供电基团，如烷基、烷氧基、苯基、乙烯基等，碳碳双键上电子云增加，同时可以使正电荷离域在碳、氧两原子上，有利于阳离子聚合。 例如烷氧基：
丙烯分子上有一个甲基，但是供电作用较弱，不足以引起阳离子聚合，也不能进行自由基聚合，只能进行配位聚合。其他含有单烷基的乙烯基单体也有类似的情况。
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 16
（3）—X是吸电基团 e.g: —NO2 ,— CN ,
B-
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
分子中含有吸电子基团，如腈基、羰基（醛、酮、酸、酯）等，碳—碳双键上电子云密度降低，并使形成的阴离子活性种具有共轭稳定作用，因此有利于阴离子聚合进行。
阴离子聚合，取代基需有足够的吸电性，使δ+足够大

## Slide 17
自由基聚合：活性种是 R·，电中性，性质与阴离子更为相似，更易与双键电子云密度较低的烯类反应。
e.g:
许多带吸电子基团的单体既能阴离子聚合，又能自由基聚合，但如果取代基吸电性太强，使δ+过大，则只能阴离子聚合。
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
e.g：

## Slide 18
（4）π~ π共轭的烯类单体
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
e.g:
由于共轭作用增加了π电子云的流动性，增加了烯烃单体对于带不同活性中心进‍攻的适应性。p电子云流动性大，易诱导极化，可随进攻试剂性质的不同而取不同的电子云流向，可进行自由基、阴离子和阳离子三种连锁聚合反应。

## Slide 19
δ+
δ-
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
卤素原子既有诱导效应（吸电子），又有共轭效应（推电子），但两者均较弱，因此既不能进行阴离子聚合，也不能进行阳离子聚合，只能进行自由基聚合。如氯乙烯、氟乙烯、四氟乙烯均只能按自由基聚合机理进行。

## Slide 20
※ 小结：
对单取代烯烃：
—X是吸电基团， δ+适当，自由基聚合；
δ+足够，阴离子聚合；
—X是供电基团， δ- 足够，阳离子聚合。
—X是带π键的取代基（π~π共轭体系）可进行三种历程的聚合。
乙烯基单体对离子聚合有较强的选择性，但对自由基聚合的选择性很小，大部分烯类单体均可进行自由基聚合。
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 21
单体 |  | 聚合类型 |  |  | 
中文名称 | 分子式 | 自由基 | 阴离子 | 阳离子 | 配位
乙烯 | CH2=CH2 | ⊕ |  |  | ⊕
丙烯 | CH2=CHCH3 |  |  |  | ⊕
正丁烯 | CH2=CHCH2CH3 |  |  |  | ⊕
异丁烯 | CH2=C(CH3)2 |  |  | ⊕ | +
丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | ⊕ | ⊕ |  | ⊕
异戊二烯 | CH2=C(CH3)CH=CH2 | + | ⊕ | + | ⊕
氯丁二烯 | CH2=CClCH=CH2 | ⊕ |  |  | 
苯乙烯 | CH2=CHC6H5 | ⊕ | + | + | +
α-苯乙烯 | CH2=C(CH3)C6H5 | ⊕ | + | + | +
氯乙烯 | CH2=CHCl | ⊕ |  |  | +
偏二氯乙烯 | CH2=CCl2 | ⊕ | + |  | 
常见烯类单体的聚合类型
＋表示可以聚合；⊕表示已经工业化
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 22
常见烯类单体的聚合类型
续表
单体 |  | 聚合类型 |  |  | 
中文名称 | 分子式 | 自由基 | 阴离子 | 阳离子 | 配位
氟乙烯 | CH2=CHF | ⊕ |  |  | 
四氟乙烯 | CF2=CF2 | ⊕ |  |  | 
六氟丙烯 | CF2=CFCF3 | ⊕ |  |  | 
偏二氟乙烯 | CH2=CF2 | ⊕ |  |  | 
烷基乙烯基醚 | CH2=CH—OR |  |  |  | +
醋酸乙烯酯 | CH2=CHOCOCH3 | ⊕ |  |  | 
丙烯酸甲酯 | CH2=CHCOOCH3 | ⊕ | + |  | +
甲基丙烯酸甲酯 | CH=C(CH3)COOCH3 | ⊕ | + |  | +
丙烯腈 | CH2=CHCN | ⊕ | + |  | +
偏二腈乙烯 | CH2=C(CN)2 |  | ⊕ |  | 
硝基乙烯 | CH2=CHNO2 |  | ⊕ |  | 
＋表示可以聚合；⊕表示已经工业化
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 23
空间效应
（取代基的数量、体积、位置）
（1）单取代烯烃
e.g:
N-乙烯基吡咯烷酮
自由基聚合
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
由取代基的体积、数量和位置等因素所引起的空间位阻作用，对单体的聚合能力有显著影响，但不影响其对活性种的选择性。单取代烯类单体，即使取代基体积较大，也不妨碍聚合，如乙烯基咔唑、N-乙烯基吡咯烷酮。

## Slide 24
（2）双取代烯烃
1,1-双取代
如果取代基体积小，一般都能按基团性质进行相应机理的聚合，并且结构不对称，极化程度高，反而更易聚合。
e.g :
δ-
A+
但如果取代基体积大（如芳基），则不能聚合
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 25
1,2-双取代
三取代、四取代的烯类化合物一般不能聚合，但氟代乙烯例外。例如：氟乙烯、1,1-二氟乙烯、1,2-二氟乙烯、三氟乙烯、四氟乙烯均可聚合。不论氟代的数量和位置，均极易聚合。
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
因结构对称，极化程度低，位阻效应大，电子效应往往相互抵消，一般不能聚合。但有时能与其他单体共聚，如马来酸酐能与苯乙烯共聚。
（3）三、四取代烯烃

## Slide 26
取代基X | 取代基半径 /nm | 一取代 | 二取代 |  | 三取代 | 四取代
 |  |  | 1,1-取代 | 1,2-取代 |  | 
H | 0.032 | + |  |  |  | 
F | 0.064 | + | + | + | + | +
Cl | 0.099 | + | + | － * | － * | －
CH3 | 0.109 | + | + | － | － * | －
Br | 0.114 | + | + | － | － * | －
I | 0.133 | + | － | － | － | －
C6H5 | 0.232 | + | －* | －* | － | －
乙烯基单体取代基的体积与数量对聚合特性的影响
* 碳原子半径：0.075nm；＋表示能聚合，－表示不能聚合；*表示形成二聚体
3.2 烯类单体对聚合机理选择性

## Slide 27
例题
CH2=CHCl ；
CH2=CHCH3 ；
1.判断下列单体能进行何种类型的聚合反应？
自由基
自、阳、阴均不可、配位聚合
3.2 烯类单体对聚合机理选择性
CH2=CHCN
自由基、阴离子
阴离子
自、阳、阴均可
CH2=C(CH3)—CH=CH2；
CH2=C(CN)2
CH2=C(CH3)2
阳离子
CH2=C（C6H5）2 CH3CH=CHCOOCH3
2.判断下列单体能否进行自由基聚合，说明理由

## Slide 28
3.3 聚合热力学和聚合平衡
判断该聚合反应进行的难易程度
作为考虑和设计聚合反应的散热和温度控制的重要参数
估计聚合物热稳定性的高低
聚合反应聚合热
一种单体能否聚合，既有动力学问题，也有热力学问题。动力学讨论引发剂和反应速度问题，热力学则解决反应可能性和聚合平衡问题。如果热力学认为不可能进行的反应，则其他一切努力（引发剂、温度、压力等）都是徒劳的。我们将从聚合热和聚合上限温度两个方面讨论单体的聚合能力问题。
聚合热力学

## Slide 29
聚合反应自动进行的热力学条件
按照化学热力学一般原理，一个化学反应能否进行可以从反应物转变为生成物的自由能变化进行判断，即根据Gibbs方程：
式中：GP和GM分别为聚合物和单体的自由能；ΔH、T和ΔS分别为聚合反应的焓增量、热力学温度(K)和熵增量。
当反应的自由能增量ΔG<0时，聚合反应能够自动进行；当ΔG＝0时，单体与聚合物处于可逆动态平衡；当ΔG>0时，聚合物不稳定而会自动降解为单体。
3.3 聚合热力学和聚合平衡
ΔG＝GP－GM＝ΔH－TΔS

## Slide 30
聚合反应能够自动进行的热力学条件：
ΔG=ΔH－TΔS＜0
聚合物无序性减小，是一个熵值减小的过程，即ΔS<0。由于热力学温度(T)永远为正值，TΔS<0。如果要保证不等式能够成立，就必须使聚合反应的焓增量ΔH<0，同时保证其绝对值大于第二项的绝对值，即:
聚合反应的焓增量ΔH<0，且 。
聚合热是指聚合反应放出的热量。聚合反应的聚合热定义为焓增量的负值即-ΔH。换言之，聚合反应放出的聚合热是以该过程焓的降低为代价的，两者的绝对值相等。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 31
实验测得一般烯类单体加聚反应的熵增量为
一般聚合反应温度为0～100℃，即273～373K，则聚合反应不存在热力学障碍的最小聚合热:
如果一个聚合反应的聚合热小于这个数值范围，则该反应无法进行；如果聚合热接近于该数值范围，则该反应一般情况下很难自动进行；只有当聚合热大于该数值时聚合反应才能够顺利进行。大多数烯烃单体聚合热都在56～95 kJ/mol范围内，因此它们的聚合反应不存在热力学障碍。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 32
聚合热与单体结构的关系
按照物理化学中的化学热力学函数方程：
式中：ΔE、p和ΔV分别为聚合反应中的热力学内能的增量、压力和体积增量。
如果忽略聚合过程的体积变化，则ΔE＝ΔH，即焓的增量等于热力学内能的增量
3.3 聚合热力学和聚合平衡
烯类单体的聚合热可由键能作大概的估算。聚合的结果是一个双键转变为两个单键。C—C单键的键能约为350 kJ/mol，双键的键能约610 kJ /mol。因此无取代基时，烯类单体的聚合热约为90 kJ/mol。

## Slide 33
单纯双键的聚合从热力学上看是可行的。实际上，大多数烯类单体的聚合热低于估算值，原因是存在取代基的位阻效应、共轭效应、氢键作用、溶剂化作用等。
3.3 聚合热力学和聚合平衡
（1）位阻效应
取代基位阻效应使聚合热降低
由于取代基的空间效应对聚合物的影响程度大于单体，当单体转变为聚合物后，原本可以在空间自由排布的取代基在聚合物中受主链化学键的约束而挤在一起，产生有键角的变化，键长的伸缩，非键合原子间的相互作用等因素，从而贮藏了部分内能，聚合物链上取代基之间的空间张力，使聚合热有较为明显的下降。

## Slide 34
乙烯、丙烯和异丁烯的聚合热分别是95、85.6和52kJ/mol。对丙烯而言，1个甲基使聚合热降低了约9kJ/mol；对于异丁烯而言，两个甲基使聚合热降低了43kJ/mol。2个取代基的共同作用大大超过1个取代基作用的两倍。
此外，甲醛的ΔH = －50.23 kJ/mol，引入甲基变成乙醛后，聚合热降至0 kJ/mol，常温下不可能聚合。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 35
烯烃聚合成聚合物以后，原来单体分子中的π电子与取代基存在的π-π共轭或π-p共轭体系在聚合物分子中已经不复存在。单体中存在的共轭作用导致电子云平均化，从而使单体趋于稳定，即使得单体的热力学能有所降低。但是聚合物分子中由于不存在共轭作用而其热力学能并未改变，因此单体与聚合物之间的热力学能差必然降低，所以聚合热也就降低了。
（2）共轭效应
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 36
乙烯、丁二烯、苯乙烯的聚合热分别是95kJ/mol、73kJ/mol、69.9kJ/mol，它们聚合热比乙烯降低了,主要π-π共轭效应和苯基位阻效应共同作用的结果。
丙烯、丙烯腈的聚合热分别是85.8和72.4kJ/mol，这是π-p共轭效应和位阻效应的共同结果。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 37
α-甲基苯乙烯CH2＝C(CH3)C6H5，
由于两个取代基的强烈位阻效应、苯基的π-π共轭效应以及甲基的超共轭效应三者的共同作用，大大地降低了该单体的聚合热(仅为35kJ/mol)，以至于该单体可以在较低的温度下进行聚合反应，但是生成的聚合物却会在大约40～50℃开始发生降解反应而生成单体，因此这种单体单独聚合无使用价值。
丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合热分别是78.7和56.5kJ/mol，对其进行比较，也显示出增加一个甲基以后使丙烯酸甲酯的聚合热降低幅度达到22kJ/mol。
可见，取代基位阻效应及共轭作用等的叠加将使单体的聚合热大大降低。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 38
（3）强电负性取代基影响
强电负性基团使聚合热增加。含强电负性原子或原子团的碳碳单键和双键的键能分别低于一般碳碳单键和双键的键能，而且双键键能降低的幅度大于单键键能降低的幅度。与两种键能差值相等的加聚反应聚合热也就升高了
例如：四氟乙烯、偏二氟乙烯、氯乙烯和硝基乙烯的聚合热分别为155.6、130、95.6和91 kJ/mol。
前3种取代基原子半径较小，位阻效应较小，电负性较强，聚合热高于乙烯。硝基电负性强使聚合热升高，体积较大的位阻作用使聚合热降低，其净结果是聚合热仍然与乙烯的聚合热接近。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 39
（4）氢键和溶剂化的影响
3.3 聚合热力学和聚合平衡
氢键的影响：丙烯酸(－66.9kJ/mol)、甲基丙烯酸(－42.3kJ/mol，氢键+双取代)。
溶剂化作用：丙烯酰胺(纯－82.0kJ/mol，苯中－60.2 kJ/mol)、甲基丙烯酰胺(苯中－35.1kJ/mol，溶剂化+双取代)。
氢键和溶剂化作用都使得聚合物分子运动受阻，内能增加，因此聚合热降低。

## Slide 40
一般而言，根据单体聚合热的大小可以粗略判断聚合物热稳定性的高低。
聚合热数值大的单体生成的聚合物的热稳定性较好，如聚四氟乙烯可以耐受沸油以下温度(≤270℃)而作为不粘锅的内贴层。聚合热数值小的单体生成的聚合物的热稳定性较低，如聚α-甲基苯乙烯在40～50℃就发生降解。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 41
聚合热改变的四个因素
(1) 取代基位阻效应使聚合热降低；
(2) 取代基共轭效应使聚合热降低；
(3) 氢键和溶剂化效应使聚合热降低；
(4) 强电负性取代基(F、C1)使聚合热升高。
3.3 聚合热力学和聚合平衡

## Slide 42
理论上，任何聚合反应都存在逆反应。但因多数单体聚合热较大，在一般聚合温度下逆反应速率很低，可忽略。而在高温下，TΔS变得很大，逆反应不可忽略。如PMMA在高温下可分解出单体。
3.3 聚合热力学和聚合平衡
聚合上限温度
Tc称为聚合上限温度。高于Tc时聚合无法进行。
当单体与聚合物处于平衡状态时，ΔG = 0，即：

## Slide 43
3.3 聚合热力学和聚合平衡
聚合上限温度与单体浓度的关系
链增长反应和解聚反应为一对可逆平衡反应。
速率方程为：
平衡时：
可得聚合平衡常数：
当聚合度很大时：

## Slide 44
在热力学非标准状态下，化学反应的自由能变化方程为：
3.3 聚合热力学和聚合平衡
其中ΔG0为标准状态下的自由能变化。
则：
平衡时，ΔG = 0，因此有：

## Slide 45
在工程上规定：聚合物浓度为0（单体浓度为100%）时的温度为聚合上限温度。实验中可将转化率—温度曲线外推到0，此时温度即为Tc。
3.3 聚合热力学和聚合平衡
体系中单体浓度不同时，Te是不同的。因此有一系列不确定的上限温度。
在学术研究中规定：平衡浓度[M]e=1 mol/L 时的平衡温度称为聚合上限温度。此时：

## Slide 46
在一般的聚合温度下，体系的平衡浓度很低，可忽略不计，因此认为聚合可完全进行。如25℃时，VAc的[M]e=1.4×10-11 mol/L，苯乙烯的[M]e = 2.8×10-8 mol/L, MMA的[M]e = 2.86×10-5 mol/L。
但温度上升后，平衡浓度也升高，如MMA在132℃时的[M]e= 0.5 mol/L。α-甲基苯乙烯在25 ℃时的[M]e=2.6 mol/L，因此聚合反应实际上已不可能进行完全。
3.3 聚合热力学和聚合平衡
在聚合上限温度以上，单体难以聚合。但是在聚合物形成以后，某些聚合物可在聚合上限温度以上使用。这是因为聚合物的解聚需要时间和解聚中心，因此是处于假平衡状态。在适当条件和适当时间内，解聚仍会发生。

## Slide 47
影响ΔH和ΔS的因素均影响Tc。如聚合物中结构单元间的键合力越大，越不易降解，则Tc越高。侧基的空间张力和空间位阻越大，则Tc越低。单体的共振稳定性使得ΔH降低，故Tc也降低。
3.3 聚合热力学和聚合平衡
影响聚合上限温度的因素
（1）ΔH和ΔS的影响

## Slide 48
压力对Tc有很大影响。聚合是体积收缩过程。增加压力有利于平衡向形成聚合物的方向移动进行。压力对Tc的影响可从Clapeyron—Clausius方程解释。
3.3 聚合热力学和聚合平衡
（2）压力的影响
由于ΔV和ΔH均为负值，则ΔV/ΔH为正值，即Tc随压力上升而提高。

## Slide 49
自由基聚合有两个重要指标：聚合速率和分子量。为了弄清楚这两个指标的影响因素和对它们的控制方法，就必须从自由基聚合的机理入手。
3.4 自由基聚合机理
自由基的活性
通常自由基性质活泼，寿命很短，有很强的获得/失去电子而变稳定的倾向，这就是自由基的活性所在。但是不同的自由基活性差别很大。
影响因素：共轭效应、空间位阻、极性效应

## Slide 50
稳定存在，无引发能力，成为阻聚剂
3.4 自由基聚合机理
H• >CH3 • >C6H5 • >RCH2 • >R2CH •
> Cl3C• >R3C • >Br3C • >RCHCOR>RCHCN
>RCHCOOR >CH2=CHCH2 • >C6H5CH2 •
>(C6H5)2CH• >(C6H5)3C•
•
•
•
常见自由基的活性次序
H• 、CH3 • 过于活泼，容易引起爆聚

## Slide 51
链引发反应是形成单体自由基活性种的反应。引发剂、光能、热能、辐射能等均能使单体生成单体自由基。由引发剂引发时，由两步反应组成：
3.4 自由基聚合机理
自由基聚合的基元反应
1）链引发反应
引发剂分解（均裂）形成自由基，为吸热反应，活化能高，反应速度慢。
E = 105～150 kJ/mol
kd = 10-4～10-6 s-1
初级自由基生成

## Slide 52
由初级自由基与单体加成产生，为放热反应， 活化能低，反应速度快。 E = 20 ～ 34 kJ/mol
3.4 自由基聚合机理
单体自由基形成
第二步反应与后继的链增长反应相似，链引发必须包含这一步，因为有一些副反应可以使某些初级自由基不参与单体自由基的形成，也就无法进行链增长反应。
特点：链引发反应受引发剂分解过程控制，活化能较高，速度较慢。

## Slide 53
链引发反应产生的单体自由基继续打开其它单体π键，形成新的链自由基，如此反复的过程即为链增长反应。
3.4 自由基聚合机理
2）链增长反应
两个基本特征：
（1）放热反应，聚合热约55 ～ 95kJ/mol。
（2）链增长反应活化能低，约为20 ～ 34 kJ/mol，反应速率极高，在0.01 ～几秒钟内聚合度就可达几千至几万，难以控制。在自由基聚合反应体系内，往往只存在单体和聚合物两部分，不存在聚合度递增的一系列中间产物。

## Slide 54
自由基聚合反应中，结构单元连接存在“头—尾”、“头—头”（或“尾—尾”）两种可能的形式，一般以“头－尾”结构为主。
3.4 自由基聚合机理
自由基聚合大分子微结构

## Slide 55
（1）头—尾连接时，自由基上的独电子与取代基构成共轭体系，使自由基稳定。而头—头连接时无共轭效应，自由基不稳定。两者活化能相差34～42 kJ/mol。共轭稳定性较差的单体，容易出现头头结构（如醋酸乙烯酯）。聚合温度升高，头头结构增多。
（2）头—尾连接时，空间位阻要比头—头方式结合时的小，故有利于头尾结合。
3.4 自由基聚合机理
头－尾结构为主原因：
虽然电子效应和空间位阻效应都有利于生成头尾结构聚合物，但还不能做到序列结构上的绝对规整。从立体结构来看，自由基聚合物分子链上取代基在空间的排布是无规的，因此聚合物往往是无定型的。

## Slide 56
链自由基失去活性形成稳定聚合物的反应称为链终止反应。可以分为偶合终止和岐化终止。
3.4 自由基聚合机理
3）链终止反应
偶合终止
两个链自由基的独电子相互结合成共价键，生成饱和高分子的反应。产物两端均为引发剂残基，聚合度为链自由基结构单元数的两倍。

## Slide 57
一个链自由基夺取另一个自由基上的氢原子或其他原子而相互终止的反应。此时生成的高分子只有一端为引发剂碎片，另一端为饱和或不饱和结构，两者各半，聚合度与链自由基中的结构单元数相同。
3.4 自由基聚合机理
岐化终止

## Slide 58
两种终止方式的比较
反应活化能
偶合 歧化
聚合度
链自由基中单 元数的2倍
链自由基中单元数相等
端基
低
高
3.4 自由基聚合机理
偶合终止活化能约为0，歧化终止活化能为8 ～ 21 kJ/mol。终止方式与单体种类和聚合条件有关。单体位阻大，聚合温度高，难以偶合终止，多以岐化终止为主。
例如：60℃以下苯乙烯聚合以几乎全为偶合终止， 60℃以上歧化终止逐步增多。 60℃以下甲基丙烯酸甲酯聚合两种终止方式均有， 60℃以上则以歧化终止为主。

## Slide 59
链自由基从单体、溶剂、引发剂、大分子上夺取原子而终止，而失去原子的分子成为自由基继续新的增长，使聚合反应继续进行的过程，称为“链转移反应”。
3.4 自由基聚合机理
4）链转移反应
链自由基可从已形成的大分子上夺取原子而转移，结果是形成支链型大分子。

## Slide 60
向低分子转移的结果是使聚合物相对分子质量降低。向大分子转移的结果是形成支链形高分子。
链自由基向某些物质转移后，所形成的新自由基活性很低，不足以再引发单体聚合，只能与其他自由基发生双基终止，导致聚合过程停止。这种现象称为“阻聚反应”。具有阻聚作用的物质称为“阻聚剂”。如：1,1-二苯基-2-三硝基苯肼（DPPH）、苯醌等。
3.4 自由基聚合机理
链转移反应不是自由基聚合必须经过的基元反应，但具有十分重要的意义。
链转移反应

## Slide 61
（1）可分为链引发、链增长、链终止等基元反应。各基元反应活化能相差很大。其中链引发反应速率最小，是控制聚合过程的关键。（慢引发、快增长、易转移，速终止）
3.4 自由基聚合机理
自由基聚合反应的特征
（2）只有链增长反应使聚合度增加。从单体转化为大分子的时间极短，瞬间完成。体系中不存在聚合度递增的中间状态。聚合度与聚合时间基本无关。
自由基聚合中分子量与时间的关系

## Slide 62
（3）单体浓度随聚合时间逐步降低，聚合物浓度逐步提高。延长聚合时间是为了提高单体转化率。
自由基聚合中浓度与时间的关系
3.4 自由基聚合机理
（4）少量阻聚剂（0.01～0.1%）足以使自由基聚合终止。
自由基聚合反应的特征

## Slide 63
例题
（浙大1999年考研高化试题）
2-2下列各聚合反应中，单体转化率与聚合物分子量的关系分别对应于下列图中的哪一个？
（1）过氧化特丁基引发的氯乙烯聚合；
（2）水引发的己内酰胺聚合
Mn
Mn
C%
C%
（逐步聚合）
3.4 自由基聚合机理

## Slide 64
2-3. 试写出以过氧化苯甲酰为引发剂，以四氯化碳为溶剂，60 oC苯乙烯单体聚合成聚苯乙烯的基本反应及可能出现的副反应。简述发生副反应的原因。
例题

## Slide 65
基本反应：

## Slide 66
可能出现的副反应：

## Slide 68
分子结构上有弱键，容易分解成自由基的化合物。键的解离能100～170kJ/mol，分解温度40～100℃。
3.5 引发剂
引发剂种类
代表品种：偶氮二异丁腈（AIBN）。使用温度：45 ～ 80℃，解离能105kJ/mol。
优点：（1）分解只形成一种自由基，无诱导分解。
（2）常温下稳定。80℃以上剧烈分解。
（1）偶氮类引发剂

## Slide 69
最简单的过氧化物：过氧化氢。活化能较高，220kJ/mol，一般不单独用作引发剂。
3.5 引发剂
（2）有机过氧化类引发剂
过氧化氢分子中一个氢原子被有机基团取代，称为“氢过氧化物”，两个氢原子被取代，称为“有机过氧化物”。均可用作自由基聚合引发剂。

## Slide 70
过氧化类引发剂的典型代表：过氧化二苯甲酰（BPO）。
分解温度：60～80℃，解离能124kJ/mol。
3.5 引发剂
（2）有机过氧化类引发剂
BPO的分解分两步，第一步分解成苯甲酰自由基，第二步分解成苯基自由基，并放出CO2。

## Slide 71
代表品种为过硫酸盐，如过硫酸钾（K2S2O8）和过硫酸铵[(NH4)2S2O8]。水溶性引发剂，主要用于乳液聚合和水溶液聚合。分解温度：60～80℃，解离能109～140kJ/mol。
3.5 引发剂
（3）无机过氧化类引发剂
过硫酸钾和过硫酸铵的性质相近，可互换使用。

## Slide 72
将有机或无机过氧化物与还原剂复合，可组成氧化-还原引发体系。
优点：活化能低（40～60kJ/mol），引发温度低（0～50℃），聚合速率大。
有水溶性和油溶性氧化-还原引发体系之分。前者用于乳液聚合和水溶液聚合，后者用于有机溶液聚合和本体聚合。
3.5 引发剂
氧化-还原引发体系

## Slide 73
氧化剂：过氧化氢、过硫酸盐、氢过氧化物等。
还原剂：无机还原剂（Fe2+、Cu+、NaHSO3、 Na2SO3、 Na2S2O3等）、有机还原剂（醇、铵、草酸、葡萄糖等）。
3.5 引发剂
（1）水溶性氧化-还原引发体系

## Slide 74
组成氧化-还原体系后，分解活化能可大大降低。
过氧化氢：220kJ/mol，
过氧化氢 + 亚铁盐：40kJ/mol；
过硫酸钾：140kJ/mol，
过硫酸钾 + 亚铁盐：50kJ/mol；
异丙苯过氧化氢：125kJ/mol，
异丙苯过氧化氢 + 亚铁盐：50kJ/mol。
3.5 引发剂

## Slide 75
亚硫酸盐和硫代硫酸盐常与过硫酸盐构成氧化-还原体系，形成两个自由基。
3.5 引发剂
高锰酸钾和草酸单独均不能作为引发剂，组合后可成为引发体系，活化能39kJ/mol，可在10～30℃下引发聚合。

## Slide 76
氧化剂：氢过氧化物、二烷基过氧化物、二酰基过氧化物等。
还原剂：叔胺、环烷酸盐、硫醇、有机金属化合物，如[Al(C2H5)3]、 [B(C2H5)3] 等。
3.5 引发剂
（2）油溶性氧化-还原引发体系
最常用的油溶性氧化—还原引发体系：过氧化二苯甲酰（BPO）—N, N二甲基苯胺（DMBA）。

## Slide 77
BPO在苯乙烯中90℃时的分解速率常数：1.33×10-4L·mol·s-1;
(BPO)/(DMBA)60℃时分解速率常数：1.25×10-2 L.mol-1.s-1;
30℃时分解速率常数：2.29×10-3 L.mol-1.s-1。
3.5 引发剂
还原剂用量一般应较氧化剂少，否则还原剂进一步与自由基反应，使活性消失。
过氧化二苯甲酰（BPO）—N, N二甲基苯胺（DMBA）

## Slide 78
引发剂的分解反应为动力学一级反应，即分解速率Rd与引发剂浓度[I]成正比。
3.5 引发剂
引发剂分解动力学
或：
积分可得：
以上式中kd为分解速率常数，单位为s-1、min-1或h-1。[I]0和[I] 分别代表为引发剂起始浓度和t时刻的浓度。
测定不同t下的 [I] ,以
作图,计算斜率求得kd

## Slide 79
工程上，一级反应的反应速率常用半衰期表示。
半衰期：引发剂分解至起始浓度的一半所需的时间，用t1/2表示。半衰期的单位为h。
3.5 引发剂
分解速率常数或半衰期可用来表示引发剂的活性。
分解速率越大，或半衰期越短，表示引发剂的活性越大。
t1/2 ≥ 6h，低活性
t1/2 ≤ 1h，高活性
6h ＞ t1/2 ＞ 1h，中等活性
实际应用时，常选择半衰期与聚合时间相当的引发剂。
注意：kd单位s-1，t1/2单位h，计算时需换算

## Slide 80
引发剂分解速率常数与温度之间的关系遵循阿累尼乌斯（Arrhenius）经验公式。
3.5 引发剂
常用引发剂的kd约10-4～10-6S-1, 分解活化能Ed约105～150 kJ/mol, 指前因子Ad一般为1013 ～1014左右。
或
半衰期与温度之间有类似的关联式：
常提供半衰期为1h、10h时的温度，由此可计算其它温度下的半衰期。

## Slide 81
聚合体系中的引发剂并不是全部分解可以引发聚合的，其中一部分引发剂由于诱导分解和/或笼蔽效应等副反应而失去引发活性。用于引发聚合的引发剂占所消耗的引发剂总量的分率成为引发剂效率，用 f 表示。
3.5 引发剂
引发剂效率
诱导分解实际上是自由基向引发剂的转移反应。
（1）诱导分解
用于引发单体聚合的引发剂量
消耗的引发剂总量
f =

## Slide 82
转移的结果是链自由基夺取引发剂分子中的一部分，变成了稳定分子，剩余的引发剂残片形成自由基。整个过程中自由基数量没有增加，但消耗了一个引发剂分子，从而使引发剂效率降低。
3.5 引发剂
单体活性较高时（如丙烯腈、苯乙烯等），能与引发剂快速作用，因此引发剂效率较高。
而单体活性较低时（如醋酸乙烯酯等），对自由基的捕捉能力较弱，容易发生诱导分解，引发剂效率较低。
氢过氧化物也容易发生诱导分解；偶氮类引发剂一般不易发生诱导分解。

## Slide 83
当体系中引发剂浓度较低时，引发剂分子处于单体或溶剂的包围中而不能发挥作用，称为笼蔽效应。自由基在单体或溶剂的“笼子”中的的平均寿命约为10-11～10-9，如来不及扩散出笼子，就可能发生副反应，形成稳定分子。结果是消耗了引发剂，降低了引发剂效率。
3.5 引发剂
（2）笼蔽效应
偶氮二异丁腈在笼子中可能发生的副反应：

## Slide 84
过氧化二苯甲酰在笼子的反应可能按下式进行：
3.5 引发剂
笼蔽效应与单体、溶剂、体系黏度等因素有关。

## Slide 85
自由基聚合引发剂的活性可通过：引发剂分解反应速率常数kd、分解活化能Ed、分解半衰期t1/2、残留分率[I]/[I]0来判断
一般而言，在相同反应条件下，kd越大，Ed越小，t1/2越小，[I]/[I]0越小，引发剂活性越高。
影响 f 的具体因素
引发剂种类（自由基寿命）
单体活性（自由基加成的难易）
单体浓度
溶剂种类（链转移）
体系粘度（扩散）
温度
3.5 引发剂

## Slide 86
3.5 引发剂
引发剂的选择
（1）根据聚合工艺要求
本体、悬浮和溶液聚合宜采用偶氮类或过氧化类油溶性引发剂，如BPO、AIBN、油溶性氧化还原引发体系等
乳液聚合和水溶液聚合应采用过硫酸盐、氢过氧化物或氧化还原引发剂。如K2S208、(NH4)2S208或氧化还原体系
BPO、AIBN、过硫酸盐和过氧化物-‍亚铁盐等四种是最常用的自由基聚合反应引发剂体系，引发剂的用量一般通过试验确定，其用量大约为单体质量(或物质的量)的0.1％～2％。

## Slide 87
3.5 引发剂
引发剂在不同温度下有不同的半衰期。半衰期过长，分解速率低，聚合时间长；半衰期过短，则引发剂在早期大量分解，易引起爆聚，后期则无足够的引发剂维持适当的聚合速率。一般选择在聚合温度下半衰期为10h左右的引发剂。
（2）根据聚合温度
温度 /℃
Ed (kJ/mol)
引发剂举例
高温：>100
138～188
异丙苯过氧化氢、特丁基过氧化氢、过氧化二异丙苯等
中温：
30～100
110～138
BPO、AIBN、过硫酸盐
低温：
-10～30
63～110
过氧化氢——亚铁、异丙苯过氧化氢——亚铁、
BPO——N,N-二甲基苯胺类
极低温：
< -10
< 63
过氧化物——三乙基铝、三乙基硼、 二乙基铅

## Slide 88
过氧化物类引发剂具有氧化性，易使（甲基）丙烯酸酯类单体氧化而变色。因此对产品色泽要求较高时，应使用偶氮类引发剂，而不宜使用过氧化类引发剂。
3.5 引发剂
（3）根据产品要求
毒性、价格、贮运安全性等。如过氧化类引发剂易燃易爆，贮存和使用时的安全要求较高；偶氮类引发剂的毒性较大，作为医用材料时不易采用。
（4）其他
引发剂浓度和聚合温度主要通过实验确定。

## Slide 89
有些单体可在热的作用下无需加引发剂便能自发聚合。常见的如：苯乙烯及其衍生物、甲基丙烯酸甲酯等。
苯乙烯热聚合聚合反应机理
其它引发方式
1.热引发聚合
将苯乙烯密封于玻璃安瓿瓶中，并置于温度高‍于100℃的烘箱内加热若干时间，即可以得到透明的聚苯乙烯。一般认为，苯乙烯的热引发聚合反应属于双分子碰撞的自由基聚合历程:
3.5 引发剂

## Slide 90
一般而言，活泼单体如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等容易发生热引发聚合。不活泼单体如乙酸乙烯酯和氯乙烯则不容易发生热引发聚合。
当然必须引起特别重视的是绝大部分烯类单体在室温条件下长期存放都会慢慢发生聚合而失去使用价值，其聚合机理包括了空气中氧的催化等复杂过程，不能单纯视作热聚合。
热引发聚合
3.5 引发剂

## Slide 91
能直接受光照进行聚合的单体一般是一些含有光敏基团的单体，如丙烯酰胺、丙烯腈、丙烯酸（酯）、苯乙烯等。其机理一般认为是单体吸收一定波长的光量子后成为激发态，在分解成自由基。如丙烯酸甲酯：
2.光引发聚合
（1）光直接引发
光引发聚合通常包括直接光引发聚合和加入光敏剂引发聚合两类。
3.5 引发剂

## Slide 92
光敏剂的作用：吸收光能后在以适当的频率把吸收的能量传递给单体，从而使单体激发产生自由基。
例如:甲基乙烯基酮和安息香是常用的光敏剂。
（2）光敏剂间接引发
光敏剂引发聚合包括直接光敏聚合和间接光敏聚合。在单体中加入光敏剂再采用光引发而进行的聚合反应通常叫做直接光敏聚合；同时加入光敏剂和引发剂而进行的聚合反应叫做间接光敏聚合。
3.5 引发剂

## Slide 93
采用各种引发方式进行苯乙烯聚合反应的速率如下图所示。采用间接光敏聚合的速率最快。
苯乙烯不同引发方式下聚合反应速率比较，l 热聚合；2 光聚合；3 AIBN引发；4 加AIBN的间接光引发
AIBN是最常用的光敏引发剂。采用光引发制得的聚合物十分纯净、聚合温度相对较低、光强度易于控制等优点。
3.5 引发剂

## Slide 94
3 辐射引发
辐照聚合是指采用高能辐照引发烯烃单‍体进行的聚合反应。用于高能辐射聚合的有α，β，和X射线，由于其能量比紫外线大得多，分子吸收辐射能后往往脱去一个电子成为离子自由基，因此也称离子辐射。
目前采用得最多的是以60Co为辐照源的所谓γ射线引发聚合。辐照引发常常用于一般方法难以实现的天然和合成聚合物的接枝共聚合或交联，开辟了新型天然及合成高分子化合物合成和应用的新领域。
3.5 引发剂
辐照聚合与光引发聚合的共同特点是反应可以在较低的温度下进行，聚合速率较快而受温度影响较小，所得聚合物纯度极高。

## Slide 95
单体在聚合过程中的速率不是均一的，而是随聚合过程的进行不断变化的。常用转化率—时间曲线表示。整个聚合过程可分为诱导期、聚合初期、中期和后期等几个阶段。
3.6 聚合动力学
聚合速率
1. 诱导期
2. 聚合初期
3. 聚合中期
4. 聚合后期
自由基聚合的 转化率-时间 关系
聚合动力学主要研究聚合速率、分子量与引发剂浓度、单体浓度、聚合温度等因素间的定量关系。为控制聚合过程和产物质量提供理论依据。

## Slide 96
（1）诱导期——零速期
产生的原因：引发剂产生的初级自由基被阻聚杂质所消耗。聚合反应速率实际上为零，故称此阶段为诱导期。
如果单体非常纯净则不出现诱导期。诱导期的长短取决于阻聚杂质的多少。
改善：净化单体（精制）、净化体系、N2 保护。
Rp=0 ；C%=0
3.6 聚合动力学

## Slide 97
（2）聚合初期——匀速期
从聚合反应实际开始到转化率达到5％～l0％之前，体系中单体和引发剂的浓度相对较高，阻聚杂质耗尽，体系的大分子数量较少，黏度较低，大分子和单体均能自由运动，体系处于稳态阶段。聚合反应平稳地进行，在此阶段聚合反应速率与单体浓度呈线型关系，故称匀速期。
工业上往往将此阶段扩大到转化率10％～20％以下。
3.6 聚合动力学
此阶段的长短随单体种类和聚合方法而变化。一般理论研究将反应控制在该区域，理论推导出的动力学方程也大多只适用于此阶段。

## Slide 98
（3）聚合中期——加速期
随着聚合反应的进行，单体不断消耗，体系内大分子数量的增加，体系的粘度逐渐升高，造成长链自由基活动受阻，甚至活性自由基被包裹，双基终止困难，链终止速率常数下降；而单体分子因体积小，活动自由，能继续与长链自由基碰撞反应，使增长速率常数下降较少或不下降；发生“自动加速过程”。
这种由于体系黏度增加所引起的不正常的动力学现象称为凝胶效应。在不太长的时间内转化率将很快升高到50％～70％，甚至更高。
该阶段是工业控制的关键，易爆聚使反应失控。
3.6 聚合动力学

## Slide 99
（4）聚合后期——减速期
3.6 聚合动力学
RP 明显下降
随着单体和引发剂的不断消耗，体系黏度更大，单体浓度减少。聚合反应速率呈现逐渐减小的趋势。延长聚合时间只是为提高C%，但转化率提高很慢，通常情况下如果需要达到很高的转化率，此阶段将消耗很长时间。

## Slide 100
微观聚合动力学研究方法
聚合速率可用单位时间内单体的消耗量或单位时间内聚合物的生成量来表示。有以下几种表示方式：
3.6 聚合动力学

## Slide 101
聚合速率的测定分为直接法和间接法两种。
（1）直接法
常用的有沉淀法。即定时从聚合容器中取样，加沉淀剂使聚合物沉淀，然后经分离、精制、干燥、称重等步骤求得聚合物量。
（2）间接法
通过聚合过程中的密度、黏度、折光率、介电常数、吸收光谱等物理量的变化间接求得聚合物量。
最常用的间接法是膨胀计法（依据聚合过程的体积收缩与转化率成线性关系，由体积变化换算成转化率）。
3.6 聚合动力学
聚合速率的测定方法

## Slide 102
研究聚合初期的反应速率与引发剂浓度、单体浓度、温度等参数的定量关系。
自由基聚合由链引发、链增长和链终止等基元反应组成，各基元反应对聚合总速率有不同的贡献。
3.6 聚合动力学
自由基聚合微观动力学
链引发反应由引发剂分解和初级自由基向单体加成两部分构成。
（1）链引发反应

## Slide 103
上述两步反应中，第二步的速率远大于第一步，因此引发速率取决于第一步，与单体浓度无关，
若用自由基的生成表示引发速率，因一分子引发剂分解成两个初级自由基，动力学方程为：
3.6 聚合动力学
通常引发剂分解速率常数kd为10-4～10-6 s-1，引发剂效率f 约0.6～0.8，引发速率Ri约为10-8～10-10 mol. L-1. s-1。
考虑引发剂效率，引发速率方程则表达为：

## Slide 104
3.6 聚合动力学
（2）链增长反应
链增长反应是RM·连续加上单体分子的反应。
从单体自由基转变成 x 聚体有x-1步反应，若每一步的速率常数不同，则整个过程的动力学无法处理，因此引进第一个假定。

## Slide 105
令[M.] 代表体系中各种链长的自由基RMi.浓度的总和，则链增长速率方程可表达为：
3.6 聚合动力学
体系中[M]一般为1～10 mol/L，[M.]约为10-7～10-9 mol/L，kp约为102～104 L.mol-1.s-1，则Rp约 10-4～10-6 mol. L-1.s-1。
链自由基的活性与链长无关，即因此，kp1 = kp2 = kp3 = …… = kpx-1 = kp。
假定一：自由基等活性原理

## Slide 106
3.6 聚合动力学
（3）链终止反应
以自由基的消失表示链终止速率，则链终止反应和速率方程可表达为
（i）偶合终止
（ii）岐化终止

## Slide 107
在以上三式中，系数 2 表示每一次终止反应消失两个自由基。
3.6 聚合动力学
终止总速率为上述两种终止之和：
以上链增长和链终止速率方程中均出现自由基浓度[M.]，实验中不宜测定，因此需设法消除。

## Slide 108
假定二：聚合开始后，很短时间后体系中的自由基浓度不再变化，进入“稳定状态”。即引发速率等于终止速率。
3.6 聚合动力学
聚合过程的动力学稳态处理在低转化率时(＜10%)与实际较好相符，高转化率时偏差较大。

## Slide 109
聚合总速率可用单体消失的总速率表示。涉及两步基元反应：引发反应和增长反应。因产物的分子量很大，消耗于引发的单体远少于消耗于增长的单体。因此引入第三个假定。
3.6 聚合动力学
（4）聚合总速率
假定三：增长速率远远大于引发速率，Rp>>Ri，后者可忽略不计。聚合总速率等于链增长速率。

## Slide 110
将稳态时的自由基浓度公式代入，即得自由基聚合总速率的普适方程。
3.6 聚合动力学
用引发剂引发时，将Ri代入，则得：
自由基聚合速率与引发剂浓度的平方根、单体浓度的一次方成正比。上述结果的前提是低转化率、自由基等活性、聚合度很大和稳态等假设。

## Slide 111
3.6 聚合动力学
自由基聚合各基元反应的速率常数
自由基聚合基元反应速率常数的数量级概念
引发 增长 终止
E, kJ/mol
k
R, mol/l·s
105~150 20~34 8~21
10- 4~10- 6s- 1 102~104l/mol·s 106~108l/mol·s
10 -8~10 –10 10 -4~10 –6 10 -8~10 -10

## Slide 112
讨论：
虽然kt＞＞ kp ，但[M·]＜＜[M]，因此，Rp ＞＞Rt。增长速率较终止速率大3~5个数量级，从而聚合反应能形成聚合度到达103~105 的聚合物。
链引发、增长、终止三个基元反应中，从反应速率常数看， kp , kt远大于kd；从反应活化能看， Et ，Ep远小于Ed。因此，整个聚合反应中，引发反应速率最慢，成为控制整个聚合反应速率的一步。
Ri , Rt 同一数量级，证明聚合初期稳态假定合理。
3.6 聚合动力学

## Slide 113
聚合总速率常数k与温度的关系遵循Arrhenius经验公式。
3.6 聚合动力学
温度对自由基聚合速率的影响
各基元反应的速率常数与温度的关系也遵循这一方程。当用引发剂引发时：

## Slide 114
通常Ed≈125 kJ/mol, Ep≈29 kJ/mol, Et≈17 kJ/mol，则总活化能E≈83 kJ/mol。
E为正值，表明温度上升，聚合总速率常数增大。每升高10℃，聚合总速率常数增加1 ～2.5倍。
3.6 聚合动力学
合并上两式，可得：
由上式可见，聚合总活化能为：

## Slide 115
在聚合总活化能中，Ed占主要地位。因此，选择Ed较低的引发剂，则反应速率的提高要比升高T更显著。氧化—还原引发体系能在较低温度下保持较高聚合速率，就是此理。
3.6 聚合动力学
热引发：E≈80～96 kJ/mol，温度对聚合速率影响较大 ；
辐射引发： E≈20kJ/mol，温度对聚合速率影响较小。

## Slide 116
例一：一聚合体系，T1 = 50℃，T2 = 60 ℃，E = 80
kJ/mol，R = 8.314 J/mol.K，求 k2/k1。
解：
3.6 聚合动力学
例二：同上聚合体系, T1 = 90℃, T2 = 100 ℃, E = 80
kJ/mol，R = 8.314 J/mol.K，求 k2/k1。
解：

## Slide 117
例三：体系一：K2S2O8 Ed = 140 kJ/mol
体系二：K2S2O8—Fe2+ Ed = 50 kJ/mol
T = 60℃，求k2/k1。
（Ep 取 29 kJ/mol, Et 取 17 kJ/mol, R = 8.314 J/mol.K）
3.6 聚合动力学
解：

## Slide 118
复杂情况的自由基聚合微观动力学方程
式中:n=0.5～1.0，m=1～1.5。
3.6 聚合动力学
不同引发机理下的聚合速率方程
引发剂引发的自由基聚合微观动力学方程
单基终止、凝胶效应、沉淀聚合、初级自由基与单体反应较慢等因素都会影响聚合总速率方程式中对引发剂和单体浓度的反应级数。

## Slide 119
如果Rp对[I]的反应级数为0-0.5，说明热引发和引发剂引发并存；
如果Rp对[I]的反应级数为1，说明单基终止；
如果Rp对[I]的反应级数为0.5，说明双基终止；
如果Rp对[I]的反应级数为0.5-1，说明引发剂引发，单双基终止兼而有之；
如果Rp对[I]的反应级数为0，说明活性链浓度与引发剂浓度无关（如热聚合）；
3.6 聚合动力学
其他引发方程下的自由基聚合微观动力学方程

## Slide 120
Rp对[M]反应级数为1，说明引发剂效率与单体浓度无关。
Rp对[M]反应级数为1.5 （Rp∝[M]1.5），说明单体自由基形成反应为引发反应控制速率步骤。
Rp对[M]反应级数为1-1.5（Rp∝[M]1～1.5），说明引发反应速率由引发剂分解速率和单体自由基形成速率共同决定。
Rp对[M]反应级数为1.5-2，说明引发剂引发同时有热引发。
Rp与[M]的二次方成正比，说明活性链被简单自由基终止成为链终止的唯一模式。
3.6 聚合动力学

## Slide 121
单体和引发剂浓度随转化率上升而降低，聚合总速率应该降低。但在实际上，当转化率达15 %～20%以后，聚合速率会快速上升，这种现象称为自动加速现象。如图：
3.6 聚合动力学
自动加速现象
不同单体浓度下甲基丙烯酸甲酯聚合转化率—时间曲线
溶剂：苯，T=50℃，引发剂：BPO

## Slide 122
自动加速现象主要由体系的粘度增加引起的，故又称凝胶效应。可用扩散控制理论和自由基双基终止机理来解释：
3.6 聚合动力学
（1）反应：
（2）终止过程： 分三步
。
。
。。
。。。。。。
·
·
。。。
。
。
。
。
。。。
。
。
。
。
。。
。
。
链自由基平移
双基碰撞反应终止
·
·
·
链段重排，自由基靠近
物理过程，扩散控制
（受黏度影响）
化学过程，极快的瞬时反应

## Slide 123
据测定，当转化率达40%～50%时，kt下降达上百倍。因此kp/kt1/2增加近10倍，活性链寿命也增长10多倍。导致聚合速率和分子量大幅度上升。转化率继续上升后，粘度增大至单体的运动也受阻，则kt和kp都下降，聚合总速率下降。最后甚至停止反应。
聚合初期，体系粘度较低，聚合正常。随转化率增加，粘度上升，链自由基运动受阻，双基终止困难，kt下降。但单体运动不受影响，kp影响不大。
自动加速现象
3.6 聚合动力学

## Slide 124
PMMA+溶剂，1、2、3、4分别为：
硬脂酸丁酯(非溶剂)
环己烷(不良溶剂)
醋酸丁酯(不良溶剂)
二氯甲烷(良溶剂)
表明：在良溶剂体系中的粘度较低而自动加速过程可以不出现；在非溶剂体系中的粘度高而自动加速过程出现早且表现严重。
3.6 聚合动力学
溶剂对自动加速过程的影响

## Slide 125
已知St单体中加入少量乙醇进行聚合时，所得聚苯乙烯的分子量比一般本体聚合要低；但当乙醇量增加到一定程度后，所得到的聚苯乙烯的分子量要比相应条件下本体聚合要高，试解释之。
加少量乙醇时，聚合反应还是均相的，乙醇的链转移作用会使分子量降低；但当乙醇量增加到一定比例后，聚合反应是在不良溶剂或非溶剂中进行，出现明显的自动加速现象，从而分子量比本体聚合要高。
例题：
3.6 聚合动力学
解答：

## Slide 126
任何单体的聚合，都可看成正常的聚合与自动加速现象叠加而成。正常的聚合速率随单体转化率上升而降低；自动加速时的聚合速率则随单体转化率上升而上升。根据自动加速现象出现的时间和程度，叠加情况可分为三类。
3.6 聚合动力学
聚合速率变化的类型
（1）转化率—时间关系曲线呈S型
正常的聚合速率的降低不及自动加速引起的聚合速率上升。总的表现为加速。采用低活性引发剂时（BPO、AIBN）一般属此类。

## Slide 127
（2）匀速聚合
正常聚合与自动加速互补。选用半衰期略小于聚合时间的引发剂，可实现匀速聚合。如氯乙烯聚合时，采用t1/2 = 2h的过氧化碳酸酯类引发剂，基本属于此类。
3.6 聚合动力学
（3）前快后慢型
采用高活性引发剂引发时，聚合前期大量自由基产生，聚合速率较大。中后期因引发剂减少，聚合速率降低，以致无法用自动加速效应来弥补。如采用过氧化乙酰基环己烷磺酰作引发剂是即属此类。可通过与低活性引发剂混用或后补加引发剂来解决。

## Slide 128
工业生产中“自动加速”现象的危害与控制办法
自动加速的结果：随着反应进行，聚合反应速率增大；聚合体系的粘度迅速升高。
危害：放热集中、爆聚使生产难于控制；单体气化，产物中有气泡，影响质量。
控制办法：关键是降低体系的黏度。
具体办法：溶液聚合；提高聚合温度；使用良溶剂；低温乳液聚合；加入链转移剂。另外，还要注意单体的结构与单体对聚合物的溶解情况。
3.6 聚合动力学

## Slide 129
3.6 聚合动力学
课堂作业：p109, 6
苯乙烯溶液浓度为0.2 mol·L-1, 过氧类引发剂浓度为4.0×10-3 mol·L-1，在60℃下聚合，如引发剂半衰期为44 h，引发剂效率 f=0.80，kp=145 L·mol-1·s-1，kt=7.0×107 L·mol-1·s-1，欲达到50％转化率，需多长时间？

## Slide 130
解：
t 时刻积分：
得：
变量分离：
3.6 聚合动力学

## Slide 131
3.6 聚合动力学
t 时刻积分：
得：
若考虑引发剂分解过程（50％转化率）：
得：
代入：

## Slide 132
3.7 聚合度
动力学链长：聚合动力学研究中，一个活性种从引发到终止所消耗的单体分子数，用n表示。
动力学链长和聚合度
稳态、无链转移反应时，动力学链长等于链增长速率与链终止(或链引发)速率之比，即:

## Slide 133
将上式与链增长速率方程以及引发剂引发时的引发速率方程合并，可得：
上式表明：动力学链长与单体浓度成正比，而与引发剂浓度的平方根成反比。因此，在实施自由基聚合时，增加引发剂提高聚合速率的措施，往往使产物聚合度下降。
3.7 聚合度
动力学链长

## Slide 134
式中：C和D分别表示偶合终止或岐化终止的分率。
3.7 聚合度
动力学链长与聚合度的关系：
偶合终止时
岐化终止时
兼有两者时
或

## Slide 135
3.7 聚合度
温度对聚合度的影响
表征动力学链长和聚合度的综合常数 k’= kp/(kdkt)1/2。将各基元反应速率常数的Arrhenius方程代入，得：
由上式可见，影响聚合度的综合活化能为：

## Slide 136
取Ed≈125 kJ/mol，Ep≈29 kJ/mol，Et≈17 kJ/mol，则聚合度总活化能E’≈－42 kJ/mol。
3.7 聚合度
总活化能为负值，表明温度上升，聚合度降低；
热引发时，总活化能为负值，温度上升，聚合度降低；
光引发和辐射引发时，总活化能为很小的正值，温度对聚合度影响较小，可在低温下聚合；
升温使聚合速率增加，却使聚合度降低。
温度对聚合度的影响

## Slide 137
在自由基聚合体系中，若存在容易被夺去原子（如氢、氯等）的物质时，容易发生链转移反应。
3.7 聚合度
链转移反应
可能出现的三种情况：
新自由基的活性与原自由基活性相同，聚合速率不变；
新自由基活性减弱，出现缓聚现象；
新自由基没有引发活性，聚合停止，表现为阻聚作用。

## Slide 138
链增长和链转移是一对竞争反应，竞争结果与2种反应速率常数有关。
链转移反应对聚合速率和聚合度的影响类型和结果
速率常数
相对大小
聚合反应
速率
聚合度
链转移类型
和作用
kp>> ktr; ka≈kp
不变
降低
正常链转移
kp<<ktr; ka≈kp
不变
降低
甚多
相对分子
质量调节
kp>>ktr; ka<kp
降低
降低
缓聚作用
kp<<ktr; ka<kp
降低甚多
降低
甚多
衰减链转移
kp << ktr; ka＝0
很快为零
1或定值
高效阻聚剂
kp链增长速率常数、ktr链转移速率常数、ka再引发速率常数。
3.7 聚合度

## Slide 139
在自由基聚合中，影响分子量的主要有三种链转移反应，即向单体转移、向引发剂转移和向溶剂转移。其反应方程式和速率方程式为：
3.7 聚合度
链转移反应与聚合度
实际生产中，链转移反应常被用来调节和控制分子量。这里仅涉及链转移后聚合速率不明显减低的情况，主要讨论链转移反应对分子量的影响。

## Slide 140
根据动力学链长定义，动力学链长是活性中心自生至灭消耗的单体分子数。
链转移时，活性中心并没有消失，因此动力学链长没有终止。因此动力学链长应考虑自初级自由基链引发开始，包括历次链转移以及最后双基终止所消耗的单体总数。链转移时形成了无活性聚合物，因此对聚合度有影响。
聚合度等于动力学链长除以链转移次数和双基终止（歧化）之和。
3.7 聚合度
链转移反应与聚合度

## Slide 141
在有链转移时，形成聚合物的反应包括链终止反应和链转移反应。因此平均聚合度为链增长速率与链终止和链转移速率之比。
3.7 聚合度
代入速率方程并转为倒数，得：
链转移反应与聚合度

## Slide 142
CM、CI、CS分别称为向单体转移常数、向引发剂转移常数和向溶剂转移常数。因此链转移反应对平均聚合度影响的总关系式可表示为：
3.7 聚合度
链转移常数：链转移速率常数与链增长速率常数之比, C=ktr/kp。它表明链转移反应发生的难易，C越大，链转移反应越易发生，该化合物的链转移能力越大。
令：
链转移反应与聚合度

## Slide 143
3.7 聚合度
进行本体聚合并采用偶氮类引发剂时，体系中只有向单体转移，其他链转移常数可以忽略，因此简化为：
向单体转移
向单体转移的能力与单体结构、温度有关。分子结构中含有键合力较小的叔氢原子、氯原子等的单体容易发生向单体转移。同一种单体，温度越高，越容易发生向单体转移。

## Slide 144
单体 | 温度 /℃ |  |  |  | 
 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80
甲基丙烯酸甲酯 丙烯腈 苯乙烯 醋酸乙烯酯 氯乙烯 | 0.12 0.15 0.32 0.94 6.25 | 0.15 0.27 0.62 1.29 13.5 | 0.18 0.30 0.85 1.91 20.2 | 0.3 1.16 23.8 | 0.4
向单体的链转移转移常数 CM (×104)
3.7 聚合度
甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和苯乙烯等单体的链转移常数很小，约10-4～10-5，对分子量无明显影响。醋酸乙烯酯的链转移常数稍大，主要是向乙酰氧基上的甲基夺氢。

## Slide 145
氯乙烯的链转移常数很大，约10-3，转移速率远远大于正常的终止速率，即Rtr.M＞Rt。因此，聚氯乙烯的平均聚合度主要决定于向单体转移常数。
3.7 聚合度
向单体转移
CM是两个速率常数的比值，因此可用Arrhenius经验公式讨论温度对链转移常数的影响。

## Slide 146
将表中的试验数据代入上式，得到向氯乙烯转移常数与温度间的关系为：
3.7 聚合度
向单体转移
在常用温度下，氯乙烯聚合的聚合度可由温度控制，而与引发剂量无关。亦即聚合度可由聚合温度来控制，聚合速率由引发剂浓度来调节。
式中转移活化能与增长能的差值很小。可见温度对甲基丙烯酸甲酯聚合的链转移影响很小。
同样可得到向甲基丙烯酸甲酯的转移常数与温度间的关系式。

## Slide 147
向引发剂转移实际上就是引发剂在自由基作用下的诱导分解。由此可见，诱导分解不仅影响引发剂效率，还影响聚合物的分子量。
采用过氧化物作为引发剂的本体聚合存在向单体转移：
3.7 聚合度
向引发剂转移
无向引发剂转移时，聚合度倒数与Rp为一次方关系，而存在向引发剂转移时，聚合度倒数与Rp为二次方关系。
经处理后可转变为：

## Slide 148
聚苯乙烯聚合度的倒数与Rp的关系
AIBN — 偶氮二异定腈
CHP — 异丙苯过氧化氢
BPO — 过氧化二苯甲酰
t-BHP — 特丁基过氧化氢
3.7 聚合度
向引发剂转移
由图可见，诱导分解一般发生在过氧化类引发剂，而对偶氮类引发剂的转移可忽略不计。

## Slide 149
向引发剂转移常数CI一般为10-2。 因发生向引发剂转移时，影响聚合度的是CI[I]/[M]。而 [I]/[M]通常在10-3～10-5范围，故CI[I]/[M]在10-5～10-7。向单体转移时影响聚合度的是CM，在10-3～10-5范围，因此，向引发剂转移引起的分子量下降不如向单体转移明显。
3.7 聚合度
向引发剂转移

## Slide 150
（1）自由基种类 自由基活性越大，CS一般也越大。如苯乙烯的自由基活性较小（共轭效应），CS较小；而醋酸乙烯酯的自由基活性较大，则CS也较大。
（2）溶剂种类 含有活泼氢或卤素原子的溶剂，CS一般较大。活泼氢原子数越多，CS也越大。如CS异丙苯＞ CS乙苯＞ CS甲苯＞ CS苯。四氯化碳和四溴化碳分子中的C—Cl、C—Br键较弱，因此CS值很大。
（3）温度 温度越高， CS越大。
3.7 聚合度
向溶剂转移
进行溶液聚合时，必须考虑向溶剂转移对分子量的影响。向溶剂转移常数CS与自由基种类、溶剂种类和温度等因素有关。

## Slide 151
在工艺上，某些链转移常数较大的溶剂可用来调节、控制分子量，这些链转移剂被称为“分子量调节剂”。例如生产丁苯橡胶时加入的硫醇；生产低分子量聚氯乙烯时加入的三氯乙烯；生产聚乙烯或聚丙烯时加入的氢气等。脂肪族硫醇、三氯乙烯、四氯甲烷等都是最常用的分子量调节剂。
3.7 聚合度
向溶剂转移与分子量调节剂
分子量调节剂一般选用CS≈1的化合物。不同链自由基对同一种分子量调节剂的转移常数并不一定相同。如十二硫醇在苯乙烯聚合中的CS为19，在丙烯腈聚合中则为0.73，而在丁二烯/苯乙烯共聚时为0.66 。

## Slide 152
除了向单体、引发剂、溶剂等低分子转移外，链自由基还可能向已形成的大分子转移。结果是在大分子主链上形成活性点，而单体在此活性点上继续增长，形成支链。
3.7 聚合度
向大分子转移
这种由分子间转移形成的支链一般较长。

## Slide 153
高压聚乙烯分子中含有较多乙基和丁基短支链，可能是由于分子内转移引起的。
3.7 聚合度
向大分子转移
向大分子链转移除得到一个较小聚合度的高分子外，还会产生比原增长链聚合度更大的支化高分子，甚至交联高分子，因此向高分子的链转移未必会引起聚合度的降低。

## Slide 154
聚合产物聚合度不仅与单体浓度、引发剂浓度、链转移剂浓度有关，而且还与单体、引发剂及链转移剂的链转移能力有关。
（i）常见单体的CM一般较小，多为10-5数量级，故可忽略。
（ii）CI虽然比CM和CS大，但由于引发剂浓度一般很小，所以向引发剂转移造成产物聚合度下降的影响不大。
（iii）溶剂链转移常数CS取决于溶剂的结构，如分子中有活泼氢或卤原子时，CS一般较大。特别是脂肪族的硫醇CS较大，常用做分子量调节剂。
（iv）可通过选择不同的链转移剂或改变链转移剂的浓度来达到调节聚合产物聚合度的目的。
3.7 聚合度

## Slide 155
无链转移时，链增长和链终止是一对竞争反应。每一步增长反应增加一个结构单元，称为成键反应；每岐化终止一次，只夺取或失去一个原子，同时形成两个大分子，聚合度不变，称为不成键反应。定义成键概率p为：增长速率与增长和终止速率之和之比。
聚合度分布
岐化终止时的分子量分布
不成键几率则为：
3.7 聚合度

## Slide 156
根据上述定义，形成x-聚体需要增长x－1次，而终止仅一次，因此形成x-聚体的几率为α为 x－1 次成键几率和一次不成键几率的乘积。
3.7 聚合度
聚合物的聚合度一般为103～104，即每增长103～104次才终止一次，因此p接近于1(1＞p＞0.999)。存在链转移时，因链转移反应也是生产大分子的反应，也是不成键反应，这时p将减小。

## Slide 157
换个角度考虑，设体系中x-聚体的大分子数为Nx，大分子总数为N=ΣNx。则x-聚体的分子分率Nx/N就是形成x-聚体的几率。
或：
3.7 聚合度
以上两式称为岐化终止时的聚合度数量分布函数（Flory数量分布函数）。

## Slide 158
设形成N个大分子所需的单体单元总数为n，np是增长反应消耗的单体数，则n(1-p)就是形成大分子的终止次数，即大分子数N，代入得：
3.7 聚合度
大分子的数量N测定较为困难，实用中常将其转化为质量分布函数。

## Slide 159
即为聚合物质量分布函数（Flory质量分布函数）。
设Wx是x-聚体的质量，W为体系的总质量，m为单体单元分子量，则x-聚体的质量分率可表示为：
3.7 聚合度

## Slide 160
数量分布函数和质量分布函数的图形如下图所示：
岐化终止时的数量分布函数
岐化终止时的质量分布函数
1. p=0.9990,
2. p=0.9995
3. p=0.99975
1. p=0.9990,
2. p=0.9995
3. p=0.99975
3.7 聚合度

## Slide 161
数均聚合度是每个大分子的平均单体单元数，即：
3.7 聚合度
从分布函数也可导出各种平均聚合度与p的关系。
（分子量分布指数）

## Slide 162
链自由基偶合成x-聚体，可有许多种偶合情况：单体与(x-1)-聚体偶合、2-聚体与(x-2)-聚体偶合、3-聚体与(x-3)-聚体偶合、……、x/2-聚体与x/2-聚体偶合等。即不同长度的链自由基之间有x/2-1种偶合，等长度的链自由基之间有1种偶合。
3.7 聚合度
偶合终止时的分子量分布

## Slide 163
3.7 聚合度
等长度链自由基偶合形成x-聚体的几率：
不等长度链自由基偶合形成x-聚体的几率：
形成x-聚体的总几率：

## Slide 164
设体系中x-聚体的大分子数为Nx，大分子总数为N=ΣNx。则x-聚体的分子分率Nx/N就是形成x-聚体的几率。
3.7 聚合度
称为偶合终止时的聚合度数量分布函数（Flory数量分布函数）。
或

## Slide 165
代入得：
3.7 聚合度
偶合终止时，两个链自由基形成1个大分子，即偶合终止时形成的大分子数为岐化终止时的一半。
设Wx是x-聚体的质量，W为体系总质量，m为单体单元分子量，则x-聚体的质量分布函数可表示为：

## Slide 166
同样可从上述聚合度分布函数导出各种平均聚合度与p的关系。
3.7 聚合度
（分子量分布指数）

## Slide 167
比较可知，双基偶合终止自由基聚合物时，分布指数为1.5，小于歧化终止加聚物的分布指数为2，说明分子量分布更均匀些。图中也表明这一结论。
1. 偶合终止
2. 岐化终止
偶合终止和岐化终止质量分布曲线比较
3.7 聚合度
分子量分布

## Slide 168
3.8 阻聚和缓聚
（1）新自由基与原自由基活性相同，聚合速率不变；
（2）新自由基活性减弱，出现缓聚现象；
（3）新自由基无引发活性，聚合停止，表现为阻聚作用。
链转移对聚合速率的影响有三种情况：
时间
单体转化率
I
II
III
IV
I 无阻聚剂与缓聚剂
II 加阻聚剂
III 加缓聚剂
IV 兼有阻聚与缓聚作用
ti 诱导期
ti

## Slide 169
杂质可能会阻碍聚合的正常进行，必须研究杂质的影响。
单体精制和贮存、运输过程中要防止其自聚，需加入一定量的阻聚剂。因此单体在聚合反应以前通常要先除去阻聚剂（通过蒸馏或萃取），否则需使用过量引发剂。
在聚合时为了得到一定结构或分子量的产物，需控制转化率。可加入阻聚剂，使聚合反应终止。
在高分子化学研究中，可以利用高效阻聚剂捕捉自由基的能力测定引发速率。
3.8 阻聚和缓聚
阻聚现象在高分子科学与工业中十分重要

## Slide 170
加成型阻聚剂是目前最常用的阻聚剂类型，典型的品种有苯醌、硝基化合物、氧、硫等。其中以苯醌最为重要。
苯醌分子上的氧和碳原子都可与自由基加成，分别形成醚和醌型，然后通过偶合或岐化终止。
3.8 阻聚和缓聚
阻聚剂及其阻聚机理
除了链转移引起的阻聚作用外，还有自由基加成反应、电荷转移反应等阻聚机理。
加成型阻聚剂及其机理

## Slide 171
上述形成的取代苯醌还可继续进行阻聚反应，再终止一个自由基。因此每一个苯醌分子最多能终止2个自由基。
3.8 阻聚和缓聚
苯醌阻聚机理：

## Slide 172
对苯二酚价格便宜，氧又是空气中存在的，因此对苯二酚不失为一种经济实用的阻聚剂在工业上和实验室中广泛使用。
3.8 阻聚和缓聚
对苯二酚本身的阻聚能力不强，但在氧的存在下容易氧化成苯醌，从而提高了阻聚能力。

## Slide 173
芳香族硝基化合物（如硝基苯）也是一类常用的加成型阻聚剂，其阻聚机理可能为：
3.8 阻聚和缓聚
可见，一分子硝基苯也能消灭 2 个自由基。

## Slide 174
3.8 阻聚和缓聚
氧气的阻聚行为比较复杂。低温下氧气是很好的阻聚剂。因此聚合反应一般要在去除氧的情况下进行。
聚合物过氧化物在低温下很稳定，但在高温时却可分解成活性很大的自由基，可引发聚合。因此氧在高温时是有效的引发剂。例如乙烯的高温高压聚合（高压聚乙烯）就是以氧为引发剂的。

## Slide 175
3.8 阻聚和缓聚
链转移型阻聚剂及其机理
链转移型阻聚剂的典型品种有DPPH(1,1-二苯基-2-三硝基苯肼）、芳香胺、酚类化合物等。其中以DPPH最为重要。DPPH是自由基型阻聚剂，效率极高，当浓度为10-4 mol/L就足以使单体阻聚。因此有“自由基捕捉剂”之称。
DPPH本身为黑色，捕捉自由基后变为无色，因此可通过比色法测定引发速率。
DPPH的阻聚机理为：

## Slide 176
苯胺和苯酚的阻聚效率很低，即使对十分活泼的醋酸乙烯酯也仅是效果很差的缓聚剂。但苯环上有多个供电的烷基取代后，缓聚效果显著增加。苯环上如有吸电子基团，则效果相反，只有在氧存在的情况下才能起阻聚作用，如：对苯二酚经氧化后转变成苯醌，阻聚效果大大增加。
3.8 阻聚和缓聚
仲胺也是通过转移反应实现阻聚作用的。

## Slide 177
氯化铁和氯化铜的阻聚效率很高，能 1 对 1 按化学计量消灭自由基，因此可用于测定引发速率。
工业上应避免使用碳钢或铜质的反应釜和管道，以防阻聚发生。
3.8 阻聚和缓聚
电荷转移型阻聚剂及其机理
这类阻聚剂主要是变价金属的氯化物，典型代表是氯化铁和氯化铜。

## Slide 178
烯丙基单体（CH2=CH—CH2Y）聚合往往只能形成低聚物，这是因为烯丙基单体有自阻聚作用。
烯丙基单体的自由基十分活泼，而与双键α位置相连的C—H键很弱，因此自由基容易向单体转移。
3.8 阻聚和缓聚
烯丙基单体的自阻聚作用
所形成的烯丙基自由基有高度的共振稳定性，不能再引发单体，而只能与初级自由基或自身进行双基终止，因此表现为自阻聚作用。

## Slide 179
醋酸烯丙酯（CH2=CH－CH2OCOCH3）是典型的烯丙基单体，聚合速率很低，聚合度只能达到14。与引发剂浓度呈一级反应。这些都是衰减链转移的特征。
丙烯、异丁烯属于烯丙基单体，对自由基聚合活性很低，只能进行配位聚合（丙烯）和阳离子聚合（异丁烯）。
丁二烯也是一种烯丙基单体，其自由基十分稳定。但丁二烯单体十分活泼，因此自身尚能进行均聚反应。但对氯乙烯、醋酸乙烯酯等不活泼单体却是阻聚剂。
甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯腈等单体虽然也都是烯丙基单体，但因酯基和腈基对自由基有稳定作用，降低了自由基的链转移活性，同时单体又较活泼，因此链转移衰减不明显，可聚合得到高分子。
3.8 阻聚和缓聚

## Slide 180
聚合产物的数均分子量与单体转化率呈线性增长关系；
当单体转化率达100%后，向聚合体系中加入新单体，聚合反应继续进行，数均分子量进一步增加，并仍与单体转化率成正比；
活性聚合
不存在链转移和链终止的聚合称为活性聚合。为了保证所有的活性中心同步进行链增长反应而获得窄分子量分布，活性聚合一般还要求链引发速率大于链增长速率。
3.9 活性自由基聚合
典型的活性聚合具备以下特征：

## Slide 181
聚合产物分子量具有单分散性，即
→1
聚合产物的数均聚合度应等于每个活性中心上加成的单体数，即消耗掉的单体浓度与活性中心浓度之比：
有些聚合体系并不是完全不存在链转移和链终止反应，但相对于链增长反应而言可以忽略不计，分子量在一定范围内可控，明显具有活性聚合的特征。为了与真正意义上的活性聚合相区别，把这类聚合称为活性/可控聚合。这就大大扩展了活性聚合的概念。
Xn = f [M]已反应 / [I]0
= f [M]0 / [I]0（单体转化率100%）
f ：每个聚合物分子所消耗的引发剂分子数
3.9 活性自由基聚合

## Slide 182
活性聚合是1956年美国科学家Szwarc首先发现：在无水、无氧、无杂质、低温条件下，以THF为溶剂、萘钠为引发剂，进行苯乙烯阴离子聚合，得到的聚合物溶液在低温、高真空条件下存放数月后，再加入苯乙烯单体，聚合反应可继续进行，得到分子量更高的聚苯乙烯。若加入第二种单体丁二烯，则得到苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物。
根据以上实验结果，Szware等人第一次明确提出了阴离子型无链终止、无链转移的聚合反应，即活性聚合的概念。因为所得聚合物在单体全部耗尽后仍具有引发聚合活性，因此他们同时提出了活性聚合物的概念。
迄今为止活性聚合已从最早的阴离子聚合扩展到其它如阳离子、自由基、配位等链式聚合。
3.9 活性自由基聚合

## Slide 183
在理想的活性聚合中，Rtr=Rt=0，且Ri>>Rp，即由链引发反应很快定量形成活性中心，并同步发生链增长，体系中产生的聚合物的浓度与活性中心浓度以及引发剂浓度相等，聚合速率与单体浓度呈一级动力学关系：
积分后可得：
与反应时间t呈线性关系，即聚合体系的链增长活性中心浓度为一常数，即不存在链终止、链转移反应，这也可以作为一动力学特征来判断聚合反应是否是活性聚合。
3.9 活性自由基聚合
活性聚合的动力学特征

## Slide 184
与离子聚合相比，自由基聚合具有可聚合的单体种类多、反应条件温和、可以以水为介质等优点，容易实现工业化生产。因此，活性/可控自由基聚合的开发研究更具有实际应用意义。
自由基聚合中，链增长反应和链终止反应对增长链自由基的浓度而言分别是一级反应和二级反应：
Rp= Kp[M•][M] Rt= kt[M•]2
3.9 活性自由基聚合
活性/可控自由基聚合
实现活性/可控自由基聚合的策略
自由基聚合的链增长活性中心为自由基，具有强烈的双基终止即偶合或歧化终止倾向。因此，传统的自由基聚合是不可控的。

## Slide 185
相对于链增长反应，链终止反应速率对链自由基浓度的依赖性更大，降低链自由基浓度，链增长速率和链终止速率均都下降，但后者更为明显。
假若能使链自由基浓度降低至某一程度，既可维持可观的链增长速率，又可使链终止速率减少到相对于链增长速率而言可以忽略不计，则消除了自由基可控聚合的主要症结 ─ 双基终止，使自由基聚合反应从不可控变为可控。
根据动力学参数估算，链自由基浓度在10-8molL-1左右时，聚合速率仍然相当可观，而Rt/Rp约为10-3 ～ 10-4，即Rt相对于Rp实际上可忽略不计。
那么，接下来的问题是如何在聚合过程中保持如此低的自由基浓度。
3.9 活性自由基聚合

## Slide 186
高分子化学家提出以下策略：通过可逆的链终止或链转移，使活性种（具有链增长活性）和休眠种（无链增长活性）进行快速可逆转换：
化合物X与活性种链自由基进行可逆的链终止或链转移反应，使其失活变成无增长活性的休眠种，而此休眠种在实验条件下又可分裂成链自由基活性种，这样便建立了活性种与休眠种的快速动态平衡。使体系中自由基浓度控制得很低而抑制双基终止，实现活性/可控自由基聚合。
自上世纪九十年代以来主要开发出三种可控/活性自由基聚合体系。
活性种
休眠种
3.9 活性自由基聚合

## Slide 187
氮氧自由基，如2,2,6,6-四甲基-1-哌啶氮氧自由基（TEMPO）是一种稳定的自由基，由于其空间位阻不能引发单体聚合，但可快速地与增长链自由基发生偶合终止生成休眠种，而这种休眠种在高温下（>120℃）又可分解产生自由基，复活成活性种，即通过TEMPO的可逆链终止作用，活性种与休眠种之间建立了一快速动态平衡，从而实现活性/可控自由基聚合：
TEMPO
活性种
休眠种
3.9 活性自由基聚合
氮氧自由基（TEMPO）聚合

## Slide 188
最先报导的原子转移自由基聚合体系，是以有机卤化物 R-X（如a-氯代乙苯）为引发剂，氯化亚铜/ 联二吡啶（bpy）为催化剂，在110℃下实现苯乙烯活性/可控自由基聚合。
3.9 活性自由基聚合
原子转移自由基聚合（ATRP）
基本原理

## Slide 189
低氧化态金属卤化物 CuCl 催化剂（活化剂）从引发剂 R-Cl 中夺取 Cl 原子，生成自由基 R• 及高氧化态金属卤化物 CuCl2。
R•引发单体聚合形成增长链自由基 R-Mn•（活性种），它又可以从CuCl2 中夺取 Cl 原子而被终止，形成暂时失活的大分子卤化物 R-Mn-Cl（休眠种），但该终止反应是可逆的，R-Mn-Cl 也像引发剂R-Cl 一样，可被 CuCl 夺取 Cl 原子而活化，重新形成 R-Mn• 活性种。
这样一来，在活性种（自由基）与休眠种（大分子卤化物）之间建立了可逆动态平衡，使体系中自由基浓度大大降低，从而避免了双基终止副反应，实现对聚合反应的控制。
3.9 活性自由基聚合

## Slide 190
典型的ATRP体系的组分包括单体、引发剂、金属催化剂（活化剂）以及配体。
单体除了苯乙烯以外，（甲基）丙烯酸酯类、丙烯腈、丙烯酰胺等都可以通过ATRP实现活性/可控自由基聚合。
引发剂一般是一些活泼的卤代烷，如α-卤代乙苯、α-卤丙酸乙酯、α-卤乙腈等。
ATRP通过金属催化剂的可逆氧化还原反应，实现特定基团在活性种与休眠种之间的可逆转移。因此作为金属催化剂必须有可变的价态，一般为过渡金属的盐如最常用的CuCl和CuBr。其它金属Ru (RuCl2) 、Fe (FeCl2)等。
配体的作用一方面是增加催化剂在有机相中的溶解性，另一方面它与过渡金属配位后对其氧化还原电位产生影响，从而可用来调节催化剂的活性。
3.9 活性自由基聚合
ATRP体系组成

## Slide 191
所谓反向ATRP，则使用传统的自由基引发剂（如AIBN、BPO）为引发剂，并加入高价态过渡金属盐（如CuX2）以建立活性种和休眠种的可逆平衡，实现对聚合的控制，其原理可表示如下：
3.9 活性自由基聚合
反向ATRP

## Slide 192
在AIBN、BPO等引发的传统自由基聚合体系中，加入链转移常数很大的链转移剂后，聚合反应由不可控变为可控，显示活性聚合特征。
RAFT聚合成功实现可控/活性自由基聚合的关键是具有高链转移常数的链转移剂双硫酯（RAFT试剂），其化学结构如下：
Z是活化基团，能促进C=S键对自由基的加成，通常为芳基、烷基。
R是离去基团，断键后生成的自由基R•应具有再引发聚合活性，通常为枯基、异苯基乙基、腈基异丙基等。
3.9 活性自由基聚合
可逆加成-断裂链转移聚合（RAFT）

## Slide 193
常用作为RAFT试剂的双硫酯如：
3.9 活性自由基聚合

## Slide 194
RAFT自由基聚合的机理：
3.9 活性自由基聚合

## Slide 195
在传统自由基聚合中，不可逆链转移反应导致链自由基永远失活变成大分子。与此相反，在RAFT自由基聚合中，链转移是一个可逆的过程，链自由基暂时失活变成休眠种（大分子双硫酯链转移剂），并与活性种（链自由基）之间建立可逆的动态平衡，抑制了双基终止反应，从而实现对自由基聚合的控制。
RAFT自由基聚合单体适用范围非常广，不仅适合于苯乙烯、（甲基）丙烯酸酯、丙烯腈等常见单体，还适合于丙烯酸、丙烯酰胺、苯乙烯磺酸钠等功能性单体。此外，在聚合工艺上RAFT最接近传统的自由基聚合，不受聚合方法限制，因此具有工业化前景。但RAFT最大的缺点是所用链转移剂双硫酯的制备过程复杂。
3.9 活性自由基聚合