实验六  三氧化硫含量的测定

熟料中的SO3以CaSO4形态存在，主要有煤带入。水泥中的SO3除熟料带入外，主要有作为缓凝剂的石膏带入。水泥中适量的SO3可以调节水泥的凝结时间，并可增加水泥的强度，制造膨胀水泥时，石膏还是一种膨胀组分，赋予水泥膨胀性能。但石膏量过多，会导致水泥稳定性不良。因此，水泥中三氧化硫含量是水泥重要的质量指标。

本实验采用硫酸钡重量法测定三氧化硫含量。

实验目的：

（1）了解硫酸钡重量法测定SO3的原理及方法

（2）测定水泥中SO3的含量。

基本原理：

硫酸钡重量法是通过氯化钡使硫酸根结合成难容的硫酸钡沉淀，以硫酸钡的重量折算成水泥中三氧化硫含量。

由于在磨制水泥中，需要加入一定量石膏，加入量的多少主要反映在水泥中SO42-离子的数量上。所以可采用BaCl2来做沉淀剂，用盐酸分解，控制溶液浓度在0.2~0.4mol/L的条件下，用BaCl2沉淀SO42-离子，生成BaSO4沉淀。而BaSO4的溶解度很小（Kap=1.1*10-10）,其化学稳定性非常稳定，灼烧后的组分与分子式符合。反应式为：

Ba2+ + SO42- = BaSO4(白色)

仪器与材料：

（实验前一周提醒助理准备溶液及烧坩埚）

（检测用瓷坩埚提前灼烧至恒量）

溶液： HCl 500ml （1:1）；10% BaCl2 500ml；10%，AgNO3；

分析天平；高温炉；坩埚；干燥器；磁力搅拌；玻璃棒；盘式电炉；烧杯；量筒；吸管；滤纸(定量滤纸)；过滤漏斗。

实验步骤：

1. 准确称取约0.5000g 水泥试样（记录精确质量），置于300mL烧杯中。

2. 加入35mL水，及10mL 盐酸，加热至沸腾，保持微沸5min，过滤去除杂质，留溶液。用50mL水清洗杂质，所得溶液合并做下一步。

3. 在搅拌下加入10mL BaCl2溶液，加水至200mL。

4. 将溶液煮沸5min，置于温热处，静置30min。

5. 用滤纸过滤，留沉淀，用温水洗至无Cl-（AgNO3检验）。

6. 记录坩埚质量，将沉淀及滤纸一并转入瓷坩埚，灰化后800℃高温炉灼烧3h（曾老师操作）。

7. 取出干锅，干燥器中冷却至室温，称量（下周）。

两人一小组，两小组一大组；每一小组做一个试样测定。

结果计算：

三氧化硫的百分含量按下式计算

W(SO3) = (m1*0.3430/m)*100%

式中 m1——灼烧后沉淀的质量，g；

m——式样质量，g；

0.0340——BaSO4沉淀对SO3的划算系数。

每个大组里的两个小组的数据结果做对比，两个测量的绝对误差是否在0.10以内？如在范围之外，请查找原因分析。